铜编织线，常规采用0.15mm线径的铜丝进行编织，按JB/T6313.2标准生产。1.5平方到120平方均有线货，可按客户需求提供完整出厂检验报告。

镀锡铜编织线是金桥的另一项体现质量差异的产品。99.95%含量的紫铜与99.99%含量的纯锡完美结合，使金桥镀锡铜编织线的电阻率远远小于国家标准，大幅度提升产品导电性能。

不得不夸我们的金桥铜业！据不完全统计，金桥铜业是中国乃至世界上最大的铜编织线生产企业，年产铜线长度能绕地球一圈！金桥铜编织线在业内是行业标杆，无论从质量上还是数量上，均在领先位置。T2铜材，30余年的生产经验，造就今天的金桥。铜编织线国标规格货源充足，还可以订制非标型号，不得不说，来金桥让你少走弯路！

我们采购优质的T2铜杆进行加工，从大拉、中拉、小拉、微拉、退火、镀锡，每一道工序都凝聚着瑾小慎微，国家电线电缆的公差标准0.004mm让我们提升了2个档次，每道工序的线径误差控制在0.002之内！在如此繁复的拉丝过程后，韧性十足的铜丝被卷到一个个塑轴上等待下道工序的领用……

铜编织线、防雷接地

材质：采用T2无氧铜杆，经多道挤拉工艺拉制成丝，多股方式进行绞合。

应用：用于电气装置，开关电器，电炉及蓄电池作连接线用。

常规规格：2.5平方，4平方，6平方，10平方，16平方、20平方、25平方，35平方，50平方等等

常规线径：0.15mm

常规股数：24碇、36碇、48碇、64碇、96碇等

镀层：表面可镀锡处理

绝缘材料：标准设计无绝缘材料，可按要求使用进行挤塑处理或加PVC。

价格：6平方4.5元/米、100米/卷起订。

交货期：示数量而定，常规16点前付款当天可发货。

【Ps：此类产品可任意根据客户要求定制，规格不限，订购之前请提供图纸或联系客服人员规格型号及单价，网上单价不作为成交价格】0577-61710021

铜编织线采用优质软态圆紫铜线（0.10mm、0.15mm、0.20mm）或镀锡软态圆铜线（0.10mm、0.15mm、0.20mm），以多股（24、36、48锭）经单层或多层编织而成。其产品常规型号有2平方——120平方。

紫铜、镀锡铜编织线主要用于电气装置、开关电器、电炉及蓄电池软连接线(JB/T6313.2-1992)

新能源汽车锂电池专用铜编织线软连接电流计算方法

1.电流按客户需求通常1平方编织带带，有效载荷电流4A核算，不相同截面积铜导电带参数都不相同，超大截面积可做多层。

2.类型分TZ/TZX-15，TZ代表紫铜，TZX代表镀锡铜，0.15代表单丝直径。

3.价钱首要取决于当时铜价钱和电流巨细，通常按所做软连接长度计价。

产品介绍

一、规范：

常规标称截面积2-120平方，以2平方为例，根数股数套数单丝线径即2平方=24*5*1/0.15宽度5mm，厚度0.6mm左右。

二、类型：

分TZ/TZX-15，TZ代表紫铜，TZX代表镀锡铜，0.15代表单丝直径。

三、参数：

不一样截面积的产品参数都不一样，超大截面积的可做多层或套层。

四、报价：

首要取决于当时铜的报价和产品的规范，一般按重量计价，或按米计价。

五、用途：

首要用于非水平方向的带电运动及高中低压断路器和机床中作为电缆，五金，电力配套元件运用。

六、技术：

选用无氧铜丝或镀锡铜线经编织成带状，两端选用无氧铜管约束而成，选用国内最抢先的编织线超声波焊接技术和编织技术编织密度精细，表面平整光滑，无毛刺，中间无断截，揉捏宽度，厚度，电阻率达国际规范。

铜编织线，铜编织带，铜编织网系以镀锡铜丝或裸铜丝编织成管状而成的套管。具有良好的弹性，伸缩性及平滑性，被广泛使用在电子、汽车、办公室事务机器及航空、铁路设备等流动性排线的保护线束，线束屏蔽作用等,具有良好的耐磨性能。

1.基本性能：具备良好的伸缩性，可大可小，具有对电线良好的保护性，耐磨性，防止电线割伤，划破,并具线束屏蔽作用。

2.耐磨性：可有效防止电源外套割伤、损坏，有效保护电源。

3.扩充性：可用于各种规则或不规则形状的线材。网管的直径可随线材直径的改变而改变（一般可达1-3倍）。

4.材 料：T2紫铜。

5.包装数量：通常包装长度为100米/卷。

铜编织带是用无氧铜丝编织,线经0.15mm单丝,根据客户要求,柔软度,通电强度等特制而成.广泛使用于高低压电器，真空电器，高低压开关柜，电焊机，汽车，电力机车，电炉，矿用防爆电器，发电机组，碳刷导线的软连接。

铜带软连接：搭接口采用分子压熔焊技术一次性焊接成型。产品质量好，导电性强，承受电流大，电阻值小，经久耐用等特点。广泛应用于冶金（如：电解铝、电解锌、电解铜）、化工（如：离子膜烧碱、电镀）、输变电工程（如：电厂、电站）、电力设备（如：变压器、配电柜）、炭素、电力机车、海轮等多种行业。使用条件极端最高温度+300℃，极端最低温度-40℃， 相对最大湿度&le;95%。

本公司采用最先进的原子扩散工艺，专业生产各种高低压电器设备用铜绞线软连接、铜编织导电带、母线伸缩节。铜带软连接广泛用于发电机、变压器、开关、母线、工业电炉、整流设备、电解冶炼设备、焊接设备及其他大电流设备中做柔性导电软连接。电流可达数万安培。

2.

一、产品特点：

铜编织线的直流电阻率（20℃）不大于0.022Ωmm2/m,锡铜编织线的直流电阻率（20℃）不大于0.0234Ω. mm2/m

二、产品性能：

功能：采用铜编织线作为导体，两端采用铜管，铜管表面镀银处理，接头大小按客户配套尺寸生产，再通过特殊处理，做成软连接，软接地，导电率高、抗疲劳能力强，可安全根据客户要求生产。

铜线软连接运用高、低压电器，真空电器，矿用防爆开关及汽车，机车及相关产品作软连接用。采用祼铜线或镀锡铜线编织，用冷压方法制成，可根据用户要求镀锡、银。主要用于非水平方向的带电运动及中、低压断路器等。

3.

根据客户不同需求：可提供铜带、铝带软连接，裸铜或镀锡的编织线、绞线类伸缩节；铜带软连接产品可进行搭接面镀锡、镀银或整体镀锡、镀银处理，铝带软连接可进行搭接面镀锡、镀银或单片及整体阳极氧化处理，编织线、绞线类伸缩节的搭接面可进行镀锡、镀银处理；各类伸缩节都可以根据不同需求加套高、低压热缩管。

铜线软连接适用于各种高低压电器、真空电器、矿用防爆开关及汽车、机车等相关产品做软连接用。采用裸铜线或镀锡铜编织带（绞线），用冷压方法制成。接触面可以根据客户要注镀锡单纯直径0.20mm：标准产品0.10mm：可按照客户要求加工

一、产品介绍

本公司专业生产：铜丝、铜编织带线、铜绞线、铜电刷线、不锈钢编织带，金属丝网。过滤金属丝网，导电带，电气用铜铝软连接，伸缩节，铜带软连接，铜编织带软连接，导电母线排，铜铝过渡软连接等，并可根据用户要求研制生产。

二、产品使用范围

电站、发电机、变压器、输配电、开关柜、母线槽、工业电炉、电解冶炼、焊接设备、整流设备和其它需要柔性连接导电的广大客。

三、中间采用铜编织线作为导体,铜编织线是用无氧铜丝编织,线经0.10mm,0.12mm  ,0.15mm单丝,根据客户要求,柔软度,通电强度等特制而成.

接线端,采用无氧铜管压制而成,平整,光亮  特点:  优点:柔软度好,易散热,耐弯曲,导电率强,安装方便

产品广泛使用于高低压电器，真空电器，高低压开关柜，电焊机，汽车，电力机车，电炉，矿用防爆电器，发电机组，碳刷导线的软连接。

- 铜编织带用作软连接可适用于电气装置，开关电器，电炉及蓄电池等。

- 铜编织带采用优质圆铜线（0.10, 0.15, 0.20）或镀锡软圆铜线（0.10, 0.12，0.15）以多股（13，16，24，36，48，64，96锭）经单层或多层编织成。

- 铜编织带的直流电阻率（20℃）不大于0.022Ω.mm2/m ，镀锡铜编织带的直流电阻率（20℃）不大于0.0234Ω.mm2/m。

- 铜编织带采用优质圆铜线（0.15）或镀锡软圆铜线（0.15）以多股（24，36，48，64，96锭）经单层或多层编织成。

- 镀锡铜编织线，裸铜编织带，铜编织带常规规格：4平方，6平方，10平方，16平方，25平方，50平方75平方，100平方，两边可焊铜管做成铜软连接，铜编织软连接，镀锡编织带压制，两端部镀银，应用于大电流系统。

- 性能用途：可用于变压器安装，高低压开光柜，真空电器，封闭母槽，发电机与母线，整流设备，整流柜与隔离开关之间的连接及母线之间的连接。可提高导电率，调整设备安装误差，同时起（减震）工作补偿作用、方便试验和设备检修等作用。

铜编织带型号分TZ/TZX-15，TZ代表紫铜，TZX代表镀锡铜，0.15代表单丝直径。不同截面积的铜编织带参数都不一样，大截面积的铜编织带可做单层或多层。
铜编织带主要用于非水平方向的带电运动及高中低压断路器中作为电力配套元件使用。我公司生产的铜导电，编织软铜带规格齐全，品质优良，远销国内外。
铜编织带采用无氧铜丝经编织成带状,两端采用无氧铜管压制而成,产品具有抗震动,导电强,广泛用于高压电器,高压母线的软连接,产品通过ISO9001.质量体系认证。
我公司采用国内最先进的编织线超声波焊接技术和编织技术编织密度精细，表面平整光滑，无毛刺，中间无断截，挤压宽度，厚度，电阻率达国际标准。可根据客户图纸或需求生产各种铜编织带型号，镀锡铜编织带，紫铜编织带。详细了解铜编织带规格请联系我们！欢迎新老客户来电咨询！

铜编织线用于电气装置，开关电器，电炉及蓄电池等的软连接线

1.铜编织线采用优质 圆铜 线（0.10, 0.15, 0.20）或镀锡软圆铜线（0.10, 0.15）以多股     （24.36.48锭）经单层或多层编织成。

2.铜编织线的直流电阻率（20℃）不大于0.022Ω.mm2/m

经单层或多层编织而成。镀锡铜编织线，裸铜编织线，铜编织线常规格：4平方，6平方，10平方，16平方，25平方，50平方75平方，100平方，两边可焊铜管做成铜软连接，铜编织软连接，镀锡编织线压制，两端部镀银，应用于大电流系统。

性能用途：可用于变压器安装，高低压开光柜，真空电器，封闭母槽，发电机与母线，整流设备，整流柜与隔离开关之间的连接及母线之间的连接。可提高导电率，调整设备安装误差，同时起（减震）工作补偿作用、方便试验和设备检修等作用。包装：100米/卷

铜编织线型号分TZ/TZX-15，TZ代表紫铜，TZX代表镀锡铜，0.15代表单丝直径。不同截面积的铜编织线参数都不一样，大截面积的铜编织线可做单层或多层。

金桥铜业生产镀锡铜线产品是以环保电镀工艺生产，镀锡层较热镀产品更为均匀、附着力更强，

表面光亮，抗氧化性强，在200度下烘烤2小时不变色，可焊性高，一致性好，能阻止须晶、相变的产生，是生产电阻、电容、电感、跳线等电子元件，电线、电缆等电工线材的首选产品。

锡铜线常规规格0.15mm，可接受非标定制。

镀锡铜线产品特性：

1、 镀锡铜线拥有极之优良的可焊性；

2、 随着时间变化，可焊性仍保持良好，可长期储藏；

3、 表面平滑、光亮、润泽；

产品信息

名称： 镀锡铜编织线

品牌： 金桥铜业

材料： 镀锡铜

型号： TZX-15

加工方式： 来图加工、来样加工等

镀锡铜丝径： 0.1MM；0.12MM；0.15MM;（常用）

镀锡铜编织线采用银色镀锡铜丝精编而成，柔软度极佳，具有良好的导电性和抗氧化性被广泛应用于机械设备和电子线材上，起接地、导电、屏蔽、抗干扰的作用, 此外还广泛应用灯具行业，起装饰和保护的作用。产品已通过ROHS认证。使用镀锡铜可提高强度，避免铜氧化及腐蚀。镀锡外观呈银灰色，色泽鲜亮。

产品信息

名称： 镀锡铜编织线

品牌： 金桥

材料： 镀锡铜

截面积： 2-800平方

加工方式： 来图加工、来样加工等

镀锡铜丝径： 0.15MM；（常用）

产品特点

镀锡铜编织线由单丝直径0.15MM的镀锡铜单丝编织而成。镀锡铜编织线

具有伸缩性、耐磨性又具导电性能。可以很轻易地束紧各种不规则形状的

物体，既便于穿线又能导电，还可以在较大的温度范围内保持柔软，其特有

的网状特征还具有良好的通风即时扩散线材热量功能，产品表面光滑,色泽鲜艳,花样繁多，因而镀锡铜编织线是电子、汽车、飞机、船舶、工业、家庭等线路管理和捆绑应用的理想产品。我们可根据线材的不同颜色编出不同色彩、花样和规格的产品，每一个产品都可根据客户的需求而订做。

铜编织线主要用于非水平方向的带电运动及高中低压断路器中作为电力配套元件使用。我公司生产的铜导电，编织软铜线规格齐全，品质优良，远销国内外。
铜编织线采用无氧铜丝经编织成带状,两端采用无氧铜管压制而成,产品具有抗震动,导电强,广泛用于高压电器,高压母线的软连接,产品通过ISO9001.质量体系认证。
我公司采用国内最先进的编织线超声波焊接技术和编织技术编织密度精细，表面平整光滑，无毛刺，中间无断截，挤压宽度，厚度，电阻率达国际标准。可根据客户图纸或需求生产各种铜编织线型号，镀锡铜编织线，紫铜编织线。详细了解铜编织线规格请联系我们！欢迎新老客户来电咨询！

5.

铜编织带主要用于非水平方向的带电运动及中低压断路器中作为电力配套元件使用。金桥铜业专业生产铜导电带，铜编织带，镀锡铜编织带，铜绞线，铜编织线软连接，铜母线伸缩节，铜箔软连接，电刷线等。

产品性能

采用铜编织带作为导体，两端采用铜管，铜管表面镀银处理，接头大小按照客户的要求配套生产，再通过特殊处理，做成软连接，软接地，导电率高，抗疲劳能力强，可完全按照客户的需求生产。铜线的软连接运用高、低压电器，真空电器，矿用防爆开关及汽车，机车及相关产品作软连接用。采用裸铜线或镀锡铜线编织，用冷压方法制成，可根据用户要求镀锡、银。

铜编织带广泛用于输配电线路之中，在这个电路设备及非直线型的连接中随处可见。

铜编织带，通常用于非水平方向的带电运动以及中低压断路器中作为电力配套元件的使用。铜编织带，其主要电气参数为直流电阻率（20℃）不大于0.022Ωmm2/m，镀锡铜编织带的直流电阻率（20℃）不大于0.0234Ωmm2/m

铜编织带的性能采用铜编织带作为导体，两端采用铜管，铜管表面镀银处理，接头大小按照客户的要求配套生产，再通过特殊处理，做成软连接，软接地，导电率高，抗疲劳能力强，可完全按照客户的需求生产。铜线的软连接运用高、低压电器，真空电器，矿用防爆开关及汽车，机车及相关产品作软连接用。采用裸铜线或镀锡铜编织线，用冷压方法制成，可根据用户要求镀锡、银。

铜编织带广泛用于输配电线路之中，在这个电路设备及非直线型的连接中随处可见：输配电线路从降压变电站把电力送到配电变压器或将配电变压器的电力送到用电单位的线路称为配电线路。我国常用的配电线路电压为0.4kV、6kV、10kV，6kV、10kV称高压配电线路；0.4kV称低压配电线路。配电线路的建设要求安全可靠，保持供电连续性，减少线路损失，提高输电效率，保证电能质量良好。

铜绞线、铜编织线，也叫铜辫子，铜编织带，采用T2无氧铜杆，经多道挤拉工艺拉制成丝，多股方式进行绞合或编织成线，用于电气装置，开关电器，电炉及蓄电池作连接线用。

常规线径：0.15mm、0.19mm、0.20mm、0.25mm

常规股数：24碇、36碇、48碇、64碇、96碇、8碇、13碇、16碇等

镀层：表面可镀锡处理

绝缘材料：标准设计无绝缘材料，可按要求使用进行挤塑处理。

交货期：示数量而定，一般一周内可发货。

1.铜编织线采用优质圆铜线（0.10, 0.15, 0.20）或镀锡软圆铜线（0.10, 0.15）以多股（8 .12 .24.36.48锭）经单层或多层编织成，编织线的直流电阻率（20℃）不大于0.022Ω.mm2/m, 镀锡铜编织线的直流电阻率（20℃）不大于0.0234Ω.mm2/m。

2.铜编织线及多股铜线都可以用超声波焊接，但是不可以镀锡，镀锡的话会影响超声波的焊接。超声波金属焊接是利用高频振动波传递到两个需焊接的金属表面，在加压的情况下，使两个金属表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合，其优点在于快速、节能、熔合强度高、导电性好、无火花、接近冷态加工；缺点是所焊接金属件不能太厚（一般小于或等于5mm）、焊点位不能太大、需要加压。

金桥铜业专业生产铜编织线已有10几年，我公司生产的产品规格齐全，截面积从0.2mm2-120mm2，广泛应用于电动工具、电机、开关电器、仪表线频、防波套等，电工软铜编织线价格主要取决于现行铜的价格，产品规格，以及所需产品的要求及数量来定！

3.包装：无轴包装，100米/卷，70平方以上的50米/卷，可按客户要求米数或重量包装。

4.起订量：常规铜编织线最少起订量100米，少于100米，单价示情况加价。接受非标订制，最少起订量200米。

用途说明：铜编织线用于电气装置，开关电器，电炉及蓄电池等的软连接线。

技术性能：

1.铜编织线采用优质圆铜线（0.15，）或镀锡软圆铜线（0.10,0.15）以多股（24,36,48锭）经单层或多层编织成。

2.铜编织线的直流电阻率（20℃）不大于0.022Ω.mm2/ m，镀锡铜编织线的直流电阻率（20℃）不大于0.0234 Ω.mm2/ m。

3.铜编织线

1、按外观分，分为两类，一类是裸铜编织线（TZ)，一类是镀锡铜编织线(TZX)。

2、常规截面积：

| 标称截面积 | 计算截面积 | 结构 | 自然线宽(mm) | 自然线厚(mm) | 重量(kg/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2mm2 | 2.12mm2 | 24*5*1/0.15 | 5 | 0.6 | 21 |
| 2.5mm2 | 2.54mm2 | 24*6*1/0.15 | 6 | 0.7 | 25. |
| 4mm2 | 4.24mm2 | 24*10*1/0.15 | 8 | 0.8 | 42 |
| 4mm2 | 3.81mm2 | 36*6*1/0.15 | 10 | 0.7 | 38 |
| 6mm2 | 6.36mm2 | 36*10*1/0.15 | 12 | 0.8 | 63 |
| 8mm2 | 8.48mm2 | 48*10*1/0.15 | 13 | 0.8 | 85 |
| 10mm2 | 10.17mm2 | 48*12*1/0.15 | 15 | 1.0 | 102 |
| 10mm2 | 10.60mm2 | 40*15*1/0.15 | 15 | 1.2 | 106 |
| 12mm2 | 12.72mm2 | 48*15*1/0.15 | 20 | 1.2 | 127 |
| 16mm2 | 16.96mm2 | 48*20*1/0.15 | 22 | 1.3 | 170 |
| 20mm2 | 21.20mm2 | 48*25*1/0.15 | 25 | 1.4 | 212 |
| 25mm2 | 25.43mm2 | 48*30*1/0.15 | 30 | 1.5 | 254 |
| 25mm2 | 25.43mm2 | 48*15*2/0.15 | 20 | 2.5 | 254 |
| 35mm2 | 33.91mm2 | 64*30*1/0.15 | 40 | 1.5 | 340 |
| 35mm2 | 33.91mm2 | 48*20*2/0.15 | 25 | 2.6 | 340 |
| 标称截面积 | 计算截面积 | 结构 | 自然线宽(mm) | 自然线厚(mm) | 重量(kg/km) |
| 50mm2 | 50.86mm2 | 64*45*1/0.15 | 50 | 1.8 | 510 |
| 50mm2 | 50.86mm2 | 48*30*2/0.15 | 30 | 3.0 | 510 |
| 50mm2 | 50.86mm2 | 48*20*3/0.15 | 25 | 4.0 | 510 |
| 70mm2 | 70.65mm2 | 80*50*1/0.15 | 70 | 2.0 | 706 |
| 70mm2 | 67.82mm2 | 64*30*2/0.15 | 40 | 3.0 | 680 |
| 75mm2 | 76.30mm2 | 48*30*3/0.15 | 32 | 4.5 | 763 |
| 100mm2 | 101.72mm2 | 96*60*1/0.15 | 100 | 2.0 | 1017 |
| 100mm2 | 101.72mm2 | 64*45*2/0.15 | 52 | 4.0 | 1017 |
| 100mm2 | 101.72mm2 | 48*30*4/0.15 | 35 | 6.0 | 1017 |
| 120mm2 | 118.68mm2 | 96*70*1/0.15 | 120 | 2.5 | 1190 |
| 120mm2 | 122.91mm2 | 48*30*4+48*25*1/0.15 | 37 | 8.0 | 1230 |

3、型号规格及含义：

例：TZ-15/10                               TZX-20/25

TZ---裸铜编织线                         TZX---镀锡铜编织线

15---单丝线径0.15mm，即15丝           20---单丝线径0.20mm，                      即20丝

10---截面积10mm2                       25---截面积25mm2

4、包装：

无轴包装，100米/卷，70平方以上的50米/卷，可按客户要求米数或重量包装。

5、起订量：

一般最少起订量100米，少于100米，单价示情况加价。

不在表格中的其他规格，接受非标订制，最少起订量200米。

名称：镀锡铜编织线

材质：T2紫铜材质

尺寸：宽度12MM左右，截面积6平方单层，单丝直径0.15MM。

包装：无轴包装，100米/卷，70平方以上的50米/卷，可按客户要求米数或重量包装。本公司可以根据客户对铜编织线具体规格结构的要求定做产品。

起订量：100米。

交货期：常规规格，有现货，数量大视实际情况而定。

品名：镀锡铜编织线

工艺：优质镀锡镀丝编织

国标：TB/J6313.2-2011

询价/订购需知：需提供国标截面积及单丝线径，如无丝单丝线径要求默认为0.15mm

名称：大电流镀锡铜编织线

材质：T2紫铜材质

尺寸：宽度50MM左右，截面积50平方单层，单丝直径0.15MM。

包装：无轴包装，100米/卷，70平方以上的50米/卷，可按客户要求米数或重量包装。

起订量：100米

交货期：常规规格，有现货，数量大视实际情况而定。

名称：定制（镀锡）铜编织线（TZX或TZ）

材质：T2紫铜材质

尺寸：宽度100MM左右，截面积100平方单层，单丝直径0.15MM。本公司可以根据客户对铜编织线规格的要求定做产品。

包装：无轴包装，70平方以上的50米/卷，70平方以下的100米/卷。可按客户要求米数或重量包装。

起订量：50米。

交货期：需要定做，交期两天左右。数量大的看具体的规格和实际情况而定。

品名：软铜编织线

工艺：T2铜丝编织

参考标准：TB/J6313.2-2011

询价/订购需知：请提供国标截面积及单丝线径，如无丝单丝线径要求默认为0.15mm

金桥铜业生产镀锡铜线产品是以环保电镀工艺生产，镀锡层较热镀产品更为均匀、附着力更强，表面光亮，抗氧化性强，在200度下烘烤2小时不变色，可焊性高，一致性好，能阻止须晶、相变的产生，是生产电阻、电容、电感、跳线等电子元件，电线、电缆等电工线材的首选产品。锡铜线规格由0.05-2.0mm，可接受非标定制。

镀锡铜线产品特性：

1、 镀锡铜线拥有极之优良的可焊性；

2、 随着时间变化，可焊性仍保持良好，可长期储藏；

3、 表面平滑、光亮、润泽；

欢迎新老顾客前来咨询！！！

铜编织线的直流电阻率（20℃）不大于0.022Ωmm2/m,锡铜编织线的直流电阻率（20℃）不大于0.0234Ω. mm2/m

功能：采用铜编织线作为导体，两端采用铜管，铜管表面镀银处理，接头大小按客户配套尺寸生产，再通过特殊处理，做成软连接，软接地，导电率高、抗疲劳能力强，可安全根据客户要求生产。

铜线软连接运用高、低压电器，真空电器，矿用防爆开关及汽车，机车及相关产品作软连接用。采用祼铜线或镀锡铜线编织，用冷压方法制成，可根据用户要求镀锡，银，镍。

7.

铜编织带首选雅杰牌本司产品用于非水平方向的带电运动及中低压断路器中作为电力配套元件运用东莞市雅杰电子材料有限公司专业出产铜编织带，铜丝编织带，镀锡铜编织带，赤色铜编织带，白色铜编织带，广东铜编织带，西安铜编织带，上海铜编织带，吉林铜编织带，细丝铜编织带，铜编织线，软铜编织线，深圳铜编织带软连接，白色铜编织线，红色编织线，防波套，导电带，铜导电带，镀锡导电带，镀锡铜导电带，镀锡铜编织线。 二、产品功用 选用铜编织带作为导体，两端选用铜管，铜管表面镀银处置，接头大小按照客户的需求配套出产，再通过格外处置，做成软联接，软接地，导电率高，抗疲劳能力强，可完全按照客户的需求出产。铜线的软联接运用高、低压电器，真空电器，矿用防爆开关及汽车，机车及有关产品作软联接用。选用裸铜线或镀锡铜线编织，用冷压办法制成，可根据用户需求镀锡、银。 铜编织带广泛用于输配电线路之中，在这个电路设备及非直线型的联接中随处可见： 输配电线路 从降压变电站把电力送到配电变压器或将配电变压器的电力送到用电单位的线路称为配电线路。中国常用的配电线路电压为0.4kv、6kv、10kv，6kv、10kv称高压配电线路；0.4kv称低压配电线路。配电线路的缔造需求安全可靠，坚持供电连续性，减少线路丢掉，前进输电功率，保证电能质量出色。 导线是线路的首要组成部件，其功用首要是传输电流，运送电功率。 导线分类：铝导线、铜导线、钢芯铝绞线、耐热导线、绝缘导线、铜编织带软连接，铜丝编织带，镀锡铜绞线软连接，红色铜编织带连接线，白色铜编织网管，东莞铜编织带，西安铜编织带，北京铜编织带，吉林铜编织带，细丝铜编织带软连接，铜编织线，雅杰软铜编织线，白色铜编织线，雅杰编织线，雅杰导电带，铜导电带，镀锡导电带，镀锡铜导电带，镀锡铜编织线。 分裂导线: 超高压输电线路为克制电晕放电和减少线路电抗所采用的一种导线架起办法。即每相导线由几根直径较小的分导线组成，各分导线距离一定距离并按对称多角形摆放。 公司现已构成集研制、开发、出售和售后效力为一体的一条龙效力，不断更新设备和引进专业技术人才，我们的运营理念是：用户之上、顾客第一。以一流的质量、合理的报价、优质的效力效能于用户。我们的承诺是：用户的满意是我们最高的寻求。我们热心欢迎新老朋友、宽广用户、客商来厂做客教导、洽谈业务、共谋展开，愿与您真诚的协作。我们一定热情相待！

标准设计 纯铜或者镀锡铜编织线，单丝直径为Φ0.15（标准设计) 或者0.05、0.070.10mm，两端压纯铜或者镀锡无缝铜管。 安装接触面 安装接触面是无喇叭口设计（标准设计），可按需要设计成喇叭口或者一端需要喇叭口，接触面的长度也可以根据要求改变。 钻孔 标准设计并无钻孔，可按客户要求在接触面钻孔。 特殊设计 在特殊设计中，我们可根据客户的要求使用各种规格的镀锡铜线，安装接触面可以镀锡或者镀银，可根据客户的图纸或者样品定制。

购买须知：

①厂家货源正品
厂家直销，生产周期短，品质有保证。还可提供材质报告、样本书、公司资质等证明文件。
 ②关于价格
网页产品标示价格为某一特例产品价格，不完全代表本网页描述的所有产品价格，具体价格请于客服人员联系。

③联系方式

客服联系方式手机：18658737700  电话：0577-61710021 QQ：793021877

④关于售后
如您在使用过程中遇到问题，请及时联系我们，我们客服会给您专业的指导。如果收到货物后发现质量问题 （非人为）需要退货，经确认我们无条件接受退换货。最后祝您购物愉快。
 ⑤关于客服
如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大，还请见谅。
 ⑥关于发货
公司服务宗旨：帮您最低的成本，把货物用最快的速度送到您面前！
快递：申通快递，韵达快递，圆通快递，顺丰快递。（支持运费到付）
物流：德邦物流，四通物流，博达物流，申乐物流。
货重100公斤以上，双方协定后，可走汽车托运，以及以上4家物流公司。
贵重物件建议走顺丰快递，德邦物流，大公司有保证！

选择金桥铜业3大优势

1、原料优势

T2以上铜材质，99.99%无污染纯锡等国内领先原材料

2、工艺优势

自主研发高速编织机，不断丝无破洞

每款产品先出设计图，首件确认后批量生产

现代化的安全压机设备

独具产品模具研发中心，每款产品专模制造

独特包装，防震、防潮、防碰、防划伤

数控精确化裁剪设备，严格控制公差

1500A以上大电流软连接出厂全检

3、质量优势

全程质量监控，产品可追溯

每款产品提供出厂检验报告

拉丝采用精确钻石模，铜线均匀光滑，公差控制在0.002mm

30年制造经验，见证行业从粗糙的手工制作到现在的精确化测量的设备制作

严格按ISO9001质量管理体系要求生产

成立首个行业铜线材检测中心